《地理标志产品 西丰柞蚕丝》

编制说明

《地理标志产品 西丰柞蚕丝》标准起草组

2021年10月

《地理标志产品 西丰柞蚕丝》编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

按辽宁省市场监督管理局《省实施标准化发展战略联席会议办公室关于开展辽宁省地方标准集中复审工作的通知》（辽标联办发[2021]5号）文件要求，铁岭市市场监督管理局组织有关技术单位及相关人员对辽宁省地方标准《地理标志产品 西丰柞蚕丝》标准进行复审和转化工作，解决地方标准交叉、重复、矛盾等问题，修订与相关标准、政策法规、规定有冲突或矛盾地方，以提高地方标准的质量水平,特制修订本标准。

（二）起草单位

该标准在铁岭市市场监督管理局的指导下，由铁岭市检验检测认证服务中心、西丰县检验检测认证中心、辽宁采逸野蚕丝制品有限公司负责起草，铁岭市检验检测认证服务中心相关分中心参与完成。

（三）主要起草过程

1. 查询资料

本起草小组查阅了大量的国内外科技文献及相关标准，并对搜集到的资料进行分析研究，为复审和修订《地理标志产品 西丰柞蚕丝》标准提供参考和依据。

2.成立标准起草工作组

为确保高质量地完成《地理标志产品 西丰柞蚕丝》标准的制定工作，成立了标准起草工作组。

本文件起草人员分工：本文件主要起草人薛颖负责全面起草工作。

第一组:王志杰、李利、韩密、田驰负责调查研究，查阅资料，起草初稿和文字校稿，修改工作。

第二组：解维利、李丹、朱艳红、吕志强负责征求意见工作和标准最后审稿工作。

3.调研阶段

在铁岭市市场监督管理局的引领下，在西丰县周边地区柞蚕丝生产厂家进行调研。

4.标准征求意见阶段

标准征求意见稿于2021年10月中旬形成，通过发函、网上征求意见等形式广泛听取生产企业及相关专家意见。

二、制定标准的原则、依据和主要内容

（一）编制原则和依据

编写规则是按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 17924-2008《地理标志产品标准通用要求》编制的，在内容上参照了国家质检总局（2014年第96号）《关于批准对深圳蜜桃等等产品实施地理标志产品保护的公告》和GB/T 14578《柞蚕水缫丝》、 GB/T 24252《蚕丝被》国家标准的有关规定。

（二）标准主要技术内容

1 适用范围

本标准规定了地理标志产品—西丰柞蚕丝的术语和定义、地理标志产品保护范围、要求、生产加工过程卫生要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准保护的西丰柞蚕丝。

2 规范性引用文件

引用了最新颁布的相关国家标准，这些标准均在后面的内容中引用。

GB 250-2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 7573 纺织品  水萃取液PH值的测定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

GB/T 14578 柞蚕水缫丝

GB/T 17592-2011 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 24252 蚕丝被

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 西丰柞蚕丝

西丰柞蚕丝为动物性蛋白质纤维，手感柔软而具弹性，吸湿和耐热性能良好，耐酸碱性高。外表具有独特的珠宝光泽，具有天然的黄褐色。以国家质检总局批准的地理标志产品保护范围内的西丰柞蚕丝包括西丰柞蚕水缫丝和西丰柞蚕丝棉。

- 3.2

- 西丰柞蚕水缫丝

以西丰柞蚕茧为原料，经煮茧、漂茧、立缫机缫丝、复摇等生产过程加工而成的西丰柞蚕丝。

- 3.3

- 西丰柞蚕丝绵

以西丰柞蚕茧或缫丝副产品为原料加工而成的丝棉制品。按蚕丝长度可分为长丝绵、中长丝绵和短丝绵。

- 3.4

- 长丝绵

以整只柞蚕茧为原料，经过一定的加工工艺制成的丝绵，其中的蚕丝切断很少。

- 3.5

- 中长丝绵

以柞蚕茧或缫丝副产品为原料，经过一定的加工工艺制成的丝绵，蚕丝长度90%以上大于25cm。

- 3.6

- 短丝绵

以柞蚕茧或缫丝副产品为原料，经过一定的加工工艺制成的丝绵，蚕丝长度80%以上小于25cm。

- 3.7

- 绵块

柞蚕丝未充分伸直，因丝胶残留较多凝结而成的块状物，在丝胎中卷曲形成宽度达到5mm及以上的团块状丝绵。

- 3.8

- 丝筋

- 多根柞蚕丝平行伸直，因丝胶较多凝结而成的为条状物，在丝胎中并结形成宽度达到5mm及以上、长度达到10cm及以上的条状丝绵。

- 3.9

- 纤度

纤度（D）又称“旦”或旦尼尔（denier），是指在公定回潮率下，9000米纱线或纤维所具有重量的克数。

3.10

- 纤度偏差

纤度的离散程度，用标准差表示。

- 3.11

- 纤度开差

平均公量纤度与名义纤度之差的绝对值。

- 4 地理标志产品保护范围

西丰柞蚕丝的地理标志产品保护范围限于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准保护的范围，为辽宁省西丰县现辖行政区域。

- 5 要求

（1）养殖环境和加工工艺要求

西丰柞蚕丝是当地特有产品，其质量与地区及环境直接相关，因此本标准对养殖环境及加工工艺提出要求，即，规定了特定的养殖环境。

（2）技术要求

本标准西丰柞蚕丝的技术要求，包括：西丰柞蚕丝棉外观要求、西丰柞蚕丝棉理化指标、西丰柞蚕水缫丝外观要求、西丰柞蚕水缫丝理化指标要求。具体要求见下列各表

- 西丰柞蚕丝棉的外观要求应符合表1的规定。

表1  西丰柞蚕丝棉外观要求

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 绵块≤ 个/㎡ | 无 | 2 | 4 |
| 丝筋≤ 个/㎡ | 无 | 2 | 4 |
| 明显可见杂质 | 无 | 无 | 无 |
| 其它不明显杂质 个 | 无 | 2 | 4 |
| 金属物 | 无 | 无 | 无 |
| 色差 | 不低于4级 | 不低于3级 | 不低于3级 |
| 含杂率≤ % | 0.05 | 0.1 | 0.3 |

- 西丰柞蚕丝棉的理化指标应符合表2的规定。

表2 西丰柞蚕丝棉理化指标

| 项 目 |  | 指 标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 一等品 |  | 合格品 |
| 品质 | 含油率/% ≤ | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |
|  | 回潮率/% ≤ | 12 |  |  |  |
| 甲醛含量/ mg/kg ≤ |  | 20 | 75 | 300 |  |
| pH值 |  | 4.0～9.0 |  |  |  |
| 可分解芳香胺染料 |  | 禁用 |  |  |  |
| 异味 |  | 无 |  |  |  |
| 纤度（D） ≤ |  | 5 |  |  |  |

- 西丰柞蚕水缫丝的外观要求要符合表3的规定。

表3 西丰柞蚕水缫丝外观要求

| 项 目 |  | 等 级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 外 观 疵 点 | 特殊疵点 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 主要疵点 | 不允许 | 不允许 | 1 |
|  | 一般疵点 | 不允许 | 1 | 2 |
|  | 轻微疵点 | 2 | — | — |
| 色 差 |  | 不低于4级 | 不低于3级 | 不低于3级 |

西丰柞蚕水缫丝的理化指标要符合表4的要求

表4 西丰柞蚕水缫丝理化指标

| 检 验 项 目 |  | 等 级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 纤度偏差 D（dtex）≤ | 33D～39D (36.7 dtex～43.3 dtex) | 3.00(3.33) | 3.65(4.06) | 4.40(4.89) |
| 均匀/分 ≥ | 33D～39D (36.7 dtex～43.3 dtex) | 83.50 | 80.00 | 77.00 |
| 清洁/分 ≥ |  | 84.0 | 80.0 | 75.0 |
| 纤度开差 D（dtex）≤ | 33D～39D (36.7 dtex～43.3 dtex) | 2.0(2.22) | 3.0(3.33) | 4.0(4.44) |
| 切断/次 ≤ | 33D～39D (36.7 dtex～43.3 dtex) | 6 | 8 | 12 |
| 抱合/次 ≥ | 33D～39D (36.7 dtex～43.3 dtex) | 18 |  |  |
| 断裂强度/cN/D(cN/dtex) ≥ |  | 3.00 |  |  |
| 断裂伸长率/ % ≥ |  | 18 |  |  |
| 回潮率/ % |  | 8～15 |  |  |
| 甲醛含量/ mg/kg ≤ |  | 300 |  |  |
| PH值 |  | 4.0～9.0 |  |  |
| 可分解芳香胺染料 |  | 禁用 |  |  |

本标准为省地方标准复审转化标准，原标准指标已经过专家充分论证。故本标准的制定：修定了部分引用标准；原辽宁省地方标准DB21/T 2449-2015里引用的GB/T 1.1-2009改为GB/T 1.1-2020，GB 250-1995 评定变色用灰色样卡改为GB 250-2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡，GB/T 7573 纺织品  水萃取液pH值的表示和判定改为GB/T 7573 纺织品  水萃取液pH值的测定，GB/T 8170 数值修约规则改为GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定，GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定改为GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法，GB/T 17592-2006 纺织品 禁用偶氮染料的测定改为GB/T 17592-2011 纺织品 禁用偶氮染料的测定，GB 18401 国家纺织品基本安全技术规范改为GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范。

- 6试验方法

- （1）棉块、丝筋、明显可见杂质、其它不明显杂质

- 检验在白色日光灯下进行，检验桌台面照度500+50lx，桌面平整光滑。检验采用手感、目测与确认样对比。

- （2）金属物

用检针机进行测定。

- （3）色差

色差按GB250-2008标准规定执行

- （4）含杂率的测定：按GB/T 24252标准中5.4规定执行。

- （5）含油率

按GB/T 24252标准附录C规定执行。

- （6）回潮率

按GB/T 9995标准规定执行。

- （7）纤度偏差、均匀、洁净、纤度开差、切断、抱合、断裂强度、断裂伸长率测定按照GB/T 14578标准规定执行。

- （8）甲醛含量的测定按GB/T2912.1标准执行。

- （9）PH值的测定按GB/T7573执行。

- （10）可分解芳香胺染料的测定按GB/T17592-2011标准执行

- （11）异味的测定按GB 18401标准执行。

- 7 检验规则

- （1）组批

- 西丰柞蚕丝棉组批为同一工艺条件下的生产量为一批。

西丰柞蚕水缫丝组批按GB/T 14578标准执行。

（2）抽样

- 西丰柞蚕丝棉抽样，每批随机抽取2包进行检验。

- 外观质量检验徒手从不同丝棉包的边、中、角三个部位随机分别抽取100g，共300g。

- 理化指标检验从不同丝棉包的边、中、角三个部位分别抽取200g，共600g。

- 西丰柞蚕水缫丝抽样，按GB/T 14578标准执行。

- （3）出厂检验

- 产品出厂前应进行检验，经检验合格并附有合格标志（或检验标志）方可出厂。

- 出厂检验项目

西丰柞蚕丝棉：回潮率、棉块、丝筋、明显可见杂质、其它不明显杂质、金属物、色差

西丰柞蚕水缫丝：纤度开差、回潮率、特殊疵点、主要疵点、一般疵点、轻微疵点、色差。

- （4）型式检验

- 型式检验项目

本标准要求中规定的全部项目。

- 有下列情况之一者，应从出厂检验合格的产品中随机抽取样品，进行常规式检验。

- 产品结构、工艺、材料有重大改变时；

- 产品长期停产（六个月）后恢复生产时；

- 质量技术监督机构提出进行型式检验时；

- 正常生产时，每半年至少进行一次常规式检验。

- （5）判定规则

外观质量评定按照样品标准最低一项级别评定，超出最低级别为不合格品。理化指标按评定等级，当甲醛、PH值、可分解芳香胺染料、异味不合格时，判定为该批产品不合格。

- （6）复验

对检验结果有意义时，重新抽取样品进行检验。并以复验结果作为最后评定依据。

- 8 标志、标签、包装、运输、贮存

- （1）标志

经检验合格的产品应有以下标志：生产单位（经销单位）名称、产地、商标、产品合格证（或检验标志）、联系电话。

- （2）标签

产品标签应包括以下内容：产品名称、产品标准编号、号型（规格）、货号、合格（检验）标志。

（3）产品的内外包装应采用适宜的包装材料，防止产品受损、受潮。

- （4）运输和贮存

——防止暴晒、雨雪淋；

——保持通风干燥，不得重压，防蛀、防潮，避免高温环境；

——远离化学物质、液体侵蚀；

——避免尖锐物品的戳、划。

（三）主要试验（或验证）情况

我们对近期采集的西丰柞蚕丝棉和西丰柞蚕水缫丝样品进行了全项目检测，样品外观要求指标和理化指标等技术指标均合格。

（四）与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准的制定与国家相关强制性标准无矛盾和冲突。本标准中主要指标符合并优于GB/T 14578柞蚕水缫丝和GB/T 24252蚕丝被标准的要求。

（五）重大分歧意见的处理经过和依据

无。

（六）国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

无。

（七）贯彻国家标准的要求和措施建议

本标准为首次发布。

（八）废止现行有关标准的建议

本标准颁布实施时，与其他标准同步进行，使用不冲突。

（九）九其他应予说明的事项

无。

《地理标志产品 西丰柞蚕丝》标准起草组

2021年10月